Приложение
Организация – ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный сокол»

[bookmark: _GoBack]Подробный перечень имущества (металлургические отходы).

		№
	Наименование материала
	Количество  (тонн)

	1
	Металлургические отходы с содержанием Fe-66.6%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	35,66

	2
	Металлургические отходы с содержанием Fe-67.7%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	17,69

	3
	Металлургические отходы с содержанием Fe-49.9%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	29,89

	4
	Металлургические отходы с содержанием Fe-24.4%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	7,49

	5
	Металлургические отходы с содержанием Fe-68.7%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	57,31

	6
	Металлургические отходы с содержанием Fe-67.34%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	19,34

	7
	Металлургические отходы с содержанием Fe-69.2%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	9,15

	8
	Металлургические отходы с содержанием Fe-60.1%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	13,44

	9
	Металлургические отходы с содержанием Fe-33.2%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	19,90

	10
	Металлургические отходы с содержанием Fe-55.66%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	35,70

	11
	Металлургические отходы с содержанием Fe-65.19%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	49,83

	12
	Металлургические отходы с содержанием Fe-43.81%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	14,90

	13
	Металлургические отходы с содержанием Fe-17.6%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	46,23

	14
	Металлургические отходы с содержанием Fe-62.35%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	27,64

	15
	Металлургические отходы с содержанием Fe-52.7%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	11,05

	16
	Металлургические отходы с содержанием Fe-46.5%, представляющие собой скрап 100-тонных ковшей и шлаковых отходов доменного цеха.
	17,78
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